SALVI STUDIO · COLUMNS

FASE 6 · ALUMINIO: DISEÑO, VERIFICACIÓN Y FABRICACIÓN

Aleaciones de extrusión y chapa, HAZ, soldadura por arco y FSW, estabilidad, fatiga, corrosión, fabricación y conformidad

Especificación funcional y técnica · Versión 0.2

Documento interno de trabajo · Salvi Lighting

Ámbito inicial: columnas de aluminio hasta 30 m, de una pieza o segmentadas, con placa base o empotramiento, una o varias luminarias, brazos, accesorios, paneles solares y hasta seis cables de catenaria.

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Salvi Studio · Columns · Fase 6 · Aluminio |
| Versión | 0.1 |
| Estado | Borrador técnico para revisión interna |
| Propietario funcional | Oficina Técnica / Ingeniería de Producto |
| Usuarios | Técnico comercial, ingeniería de producto, Oficina Técnica, producción y calidad |
| Dependencias | Fases 1 a 5; bibliotecas normativas y de materiales |
| Clasificación | Uso interno Salvi Lighting |
| Resultado máximo permitido | Cálculo interno; cálculo final únicamente tras validación por Oficina Técnica |
| Fecha | 14/07/2026 |

# Contenido y finalidad

Este documento define el módulo de aluminio de Salvi Studio · Columns. Su objetivo es transformar la geometría y los esfuerzos obtenidos en las fases anteriores en verificaciones estructurales, decisiones de diseño, reglas de fabricación, documentación de calidad, BOM, coste, peso y huella de carbono para columnas de aluminio extrusionado o fabricadas a partir de chapa plegada y soldada.

La Fase 6 no sustituye el motor estructural global de la Fase 4. Consume sus resultados y aplica las particularidades del aluminio: propiedades dependientes de aleación, temple, forma de producto y espesor; anisotropía tecnológica; pérdida de resistencia en zona afectada térmicamente; sensibilidad al pandeo local; fatiga de detalles; corrosión galvánica; y diferencias entre soldadura por arco y friction stir welding.

Principio rector · El cálculo de aluminio será determinista, versionado y basado en reglas normativas trazables. Claude podrá asistir en explicación, generación de código y documentación, pero no podrá inventar resistencias, factores de HAZ, categorías de fatiga ni reglas de fabricación.

# 1. Resumen ejecutivo

La Fase 6 es el segundo módulo material completo de Salvi Studio · Columns. Debe cubrir columnas cilíndricas, troncocónicas, poligonales, plegadas, extrusionadas, escalonadas y segmentadas; con placa base o empotramiento; con puertas de registro cuando sean compatibles; y con una o varias luminarias, brazos, paneles, cámaras, sensores o cables de catenaria.

El alcance inicial incluye aluminio extrusionado y aluminio de chapa. Para chapa plegada, la familia prioritaria será EN AW-5083 con espesores nominales de 2,5 a 6 mm. La arquitectura permanecerá abierta a otras aleaciones y espesores hasta 8 mm cuando se aprueben. Para extrusión se habilitarán familias 6xxx habituales, con aleación y temple seleccionables y propiedades obtenidas de una biblioteca controlada.

La ruta normativa combinará EN 40-6 para requisitos del producto, EN 40-3-3 para verificación por cálculo cuando el caso esté dentro de su ámbito, EN 40-2 para dimensiones y tolerancias, EN 1999 para reglas generales, fatiga, chapa conformada y estructuras de tipo shell, y EN 1090-3 para ejecución. Los documentos de producto, soldadura, anodizado, pintura y corrosión se gestionarán mediante una matriz normativa versionada.

# 2. Objetivos

Verificar resistencia, estabilidad local y global, deformación y fatiga de todas las secciones de aluminio relevantes.

Distinguir automáticamente la ruta EN 40 de la ruta ampliada EN 40 + Eurocódigo 9 o método especial.

Gestionar aleación, temple, forma de producto, orientación, espesor, estado de suministro y propiedades de diseño.

Modelar de forma explícita la zona afectada térmicamente y la reducción de resistencia según aleación, temple, proceso y geometría de soldadura.

Comparar soldadura por arco y FSW cuando ambas sean técnicamente posibles.

Dimensionar fuste, espesores, conicidad, número de caras, refuerzos de puerta, uniones y detalles fabricables.

Verificar puertas, ranuras, refuerzos y soportes interiores sin simplificar la pérdida de rigidez de la sección.

Verificar soldaduras longitudinales, circunferenciales, de placa, brazos y refuerzos, y registrar WPS/PQR o procedimiento FSW aplicable.

Definir protección superficial, aislamiento galvánico y requisitos de durabilidad.

Generar desarrollo de chapa, BOM, peso, proceso, inspección, coste, margen, precio de venta y CO₂.

Producir informes para cliente, ingeniería, producción, calidad y conformidad.

# 3. Alcance y exclusiones

## 3.1 Incluido

Columnas de aluminio hasta 30 m, de una pieza o segmentadas; por encima de 12 m se utilizarán tramos salvo excepción documentada.

Diámetro exterior mínimo de 60 mm para secciones metálicas.

Secciones circulares, poligonales regulares, plegadas, extrusionadas y escalonadas.

Conicidades estándar de 11/1000 y 13/1000, además de valores superiores configurables y optimizables.

Chapa EN AW-5083 de 2,5 a 6 mm como familia inicial, ampliable tras aprobación.

Perfiles extrusionados de aleaciones 6xxx y otros productos aprobados.

Puertas de registro, ranuras de entrada, refuerzos, soportes eléctricos y caminos de cable.

Uniones telescópicas, embridadas, soldadas, atornilladas y mediante manguito.

Soldadura por arco y FSW como procesos diferenciados, con modelos propios de resistencia y fabricación.

Fatiga, vibración, corrosión atmosférica y galvánica, anodizado, pintura y sistemas combinados.

Control de producción, inspección dimensional, ensayos, trazabilidad y documentación de conformidad.

## 3.2 Exclusiones o dependencias posteriores

Cálculo completo de placa base, pernos y anclajes, reservado para su fase específica; esta fase define la interfaz y la conexión soldada o mecanizada al fuste.

Cálculo geotécnico y estructural completo de la cimentación.

Seguridad pasiva mediante crash test o simulación avanzada; se gestionará como prestación declarada y evidencia externa.

Diseño completo de herrajes de catenaria.

Análisis shell o sólido local automático en producción; se utilizará como validación o ruta especial cuando las fórmulas no sean aplicables.

Tratamientos térmicos post-soldadura no incluidos en el proceso industrial aprobado.

# 4. Arquitectura normativa y dominio de aplicación

## 4.1 Familias normativas

| Familia | Función en el módulo |
| --- | --- |
| EN 40-6 | Requisitos de producto para columnas de aluminio: materiales, diseño, soldadura, uniones, corrosión, marcado y control de conformidad. |
| EN 40-3-3 | Verificación por cálculo dentro de su ámbito y para geometrías cubiertas. |
| EN 40-3-2 | Verificación mediante ensayo y correlación con familias. |
| EN 40-3-1 | Cargas características, consumidas desde la Fase 3. |
| EN 40-2 | Dimensiones, puertas, compartimentos, fijaciones y tolerancias. |
| EN 1999-1-1 | Reglas generales de diseño de estructuras de aluminio. |
| EN 1999-1-3 | Fatiga de estructuras de aluminio. |
| EN 1999-1-4 | Chapa delgada conformada en frío. |
| EN 1999-1-5 | Estructuras de tipo shell cuando proceda. |
| EN 1090-3 | Ejecución de estructuras de aluminio. |
| Normas de producto | Chapa, banda, perfiles extrusionados, tubos, forja, tornillería y consumibles. |
| Normas de soldadura | Cualificación de procedimientos, soldadores, calidad de uniones, inspección y END. |
| Normas de acabado | Anodizado, pintura, preparación superficial, corrosión y compatibilidad galvánica. |

## 4.2 Clasificador normativo automático

| Condición | Ruta mínima | Declaración |
| --- | --- | --- |
| ≤20 m, sin cables, geometría y material dentro de EN 40 | EN 40-6 + EN 40-3-3 + referencias aplicables | Verificación EN 40 por cálculo |
| >20 m y ≤30 m | EN 40 como producto + EN 1999 y acciones complementarias | Ruta ampliada; no declarar EN 40-3-3 como única base |
| Con cables de catenaria | Estructura especial + EN 1999 + acciones específicas | Cálculo especial |
| Sección o detalle fuera de fórmulas | EN 1999 + FEM/ensayo aprobado | Método especial |
| Familia verificada por ensayo | EN 40-3-2 + reglas de extensión aprobadas | Verificación por ensayo |
| Aleación, temple o proceso sin propiedades aprobadas | Bloqueo | No calculable |

## 4.3 Árbol de decisión bloqueante

Validar que la norma, edición y anexo nacional estén activos para el país del proyecto.

Comprobar altura, tipología, número de tramos, presencia de cables y acciones especiales.

Comprobar que aleación, temple, producto, espesor y proceso estén publicados en la biblioteca.

Comprobar dominio de las ecuaciones de sección, pandeo, HAZ, soldadura y fatiga.

Seleccionar ruta y lista obligatoria de verificaciones.

Bloquear el resultado si alguna verificación obligatoria carece de regla, dataset o evidencia válida.

Almacenar decision_trace, reglas activadas, exclusiones y nivel máximo de declaración permitido.

## 4.4 Registro de reglas normativas

Cada regla tendrá rule_id, norma, edición, apartado, país, anexo nacional, variables, unidades, ecuación o dataset, dominio, interpolación, redondeo, sentido conservador, ejemplos, pruebas y estado de aprobación. Las tablas o gráficas se convertirán en datasets versionados; no se permitirá lectura manual ni extrapolación.

Gráficas y nomogramas · Cuando una regla proceda de una gráfica, la aplicación almacenará puntos digitalizados, dominio, incertidumbre y método de interpolación monotónica. Si se desarrolla una fórmula sustitutiva, deberá ser conservadora, validada contra todos los puntos y aprobada por Oficina Técnica.

# 5. Biblioteca de materiales de aluminio

## 5.1 Entidad material

| Grupo | Campos obligatorios |
| --- | --- |
| Identidad | Aleación, temple, norma, forma de producto, estado de suministro, fabricante, lote y certificado. |
| Propiedades elásticas | E, G, ν, densidad, coeficiente térmico y variación con temperatura. |
| Propiedades resistentes | f0,2, fu, elongación, resistencia a cortante y valores por espesor/producto. |
| Tecnología | Soldabilidad, conformabilidad, radio mínimo, dirección de laminación/extrusión, mecanizado y anodizado. |
| Soldadura | Proceso permitido, consumible, factores HAZ, anchura HAZ, procedimiento y limitaciones. |
| Fatiga | Curvas, categorías de detalle, efectos de soldadura y acabado. |
| Durabilidad | Corrosión, ambiente marino, corrosión galvánica, recubrimientos y aislamiento. |
| Sostenibilidad | EPD, kgCO₂e/kg, contenido reciclado, origen y fin de vida. |
| Economía | Precio, formato comercial, merma, MOQ, proveedor y fecha de vigencia. |

## 5.2 Familias iniciales

La biblioteca inicial deberá incluir, como mínimo, una familia de chapa EN AW-5083 y varias familias de extrusión 6xxx utilizadas en columnas. La aplicación no asumirá automáticamente un temple. El usuario o la plantilla de producto seleccionará aleación, temple y producto; la resistencia se resolverá por espesor y condición real.

| Familia | Uso previsto | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 5083 chapa | Fuste plegado y soldado | Espesor inicial 2,5–6 mm; dirección de laminación y orientación de soldadura obligatorias. |
| 6060/6063 extrusión | Perfiles de geometría compleja y acabados arquitectónicos | Propiedades dependientes del temple y espesor de pared. |
| 6082 extrusión/placa | Elementos de mayor resistencia, brazos, placas o piezas mecanizadas | Control de soldadura y HAZ. |
| Otras aleaciones | Solo tras publicación de ficha aprobada | No se permitirán valores genéricos. |

## 5.3 Propiedades por espesor, producto y orientación

La clave canónica de propiedades será: norma de producto + aleación + temple + forma de producto + intervalo de espesor + dirección + temperatura + proceso. No se reutilizará una propiedad de extrusión para chapa ni una propiedad longitudinal para una dirección no validada.

Selección de propiedad de diseño

f_d = f_characteristic / γ_M La resistencia característica se obtiene de la ficha exacta de material. El coeficiente parcial se selecciona por ruta normativa y tipo de verificación.

## 5.4 Estados del espesor

| Símbolo | Significado | Uso |
| --- | --- | --- |
| t_nom | Espesor nominal | Dibujo, compra y designación. |
| t_min | Espesor mínimo garantizado | Comprobaciones cuando lo exija la norma de producto. |
| t_eff | Espesor estructural efectivo | Resistencia y estabilidad, después de reglas aplicables. |
| t_mass | Espesor para masa y coste | BOM, transporte y CO₂. |
| t_cor | Pérdida de corrosión explícita | Solo cuando exista requisito o modelo aprobado. |

# 6. Dirección del material, anisotropía tecnológica y conformado

## 6.1 Sistemas de dirección

Dirección de laminación de la chapa.

Dirección transversal de la chapa.

Dirección de extrusión del perfil.

Dirección del eje de la columna.

Dirección de cada plegado y de cada cordón.

Dirección principal de solicitación en la sección crítica.

Cada pieza almacenará un material_frame. Los cálculos usarán las propiedades aprobadas para la relación entre material_frame y structural_frame. La orientación se exportará a planos y a instrucciones de corte.

## 6.2 Plegado de chapa 5083

Radio interior mínimo por aleación, temple, espesor y dirección de plegado.

Reducción o validación de propiedades en zonas curvadas cuando proceda.

Compensación de plegado y recuperación elástica.

Tolerancias angulares y de sección.

Prohibición de plegados incompatibles con grietas, laminación o procedimiento aprobado.

Secuencia de plegado y accesibilidad de prensa.

## 6.3 Extrusión

Perfil definido por contorno, cavidades, espesores mínimos, radios y tolerancias de matriz.

Propiedades por espesor de pared y temple.

Control de rectitud, torsión, excentricidad y variación dimensional.

Limitaciones de longitud, prensa, tratamiento térmico y envejecimiento.

Orientación de costuras de extrusión o soldaduras longitudinales de matriz cuando sean relevantes.

Biblioteca de matrices existentes y coste de nueva matriz.

# 7. Zona afectada térmicamente y reducción de propiedades

## 7.1 Principio general

Toda soldadura que pueda modificar las propiedades del material generará una o varias zonas HAZ explícitas. La reducción no se aplicará como un factor genérico: dependerá de aleación, temple, producto, proceso, aporte térmico, espesor, orientación y norma aplicable.

## 7.2 Modelo geométrico de HAZ

Cordón longitudinal: banda HAZ a ambos lados de la línea de soldadura.

Cordón circunferencial: anillo HAZ alrededor de la sección.

Cordón de puerta o refuerzo: HAZ local alrededor de cada tramo de cordón.

Cordón fuste-placa: HAZ en extremo inferior del fuste y en la pieza de conexión.

FSW: zonas de nugget, TMAZ y HAZ simplificadas o detalladas según nivel de cálculo.

La anchura efectiva podrá definirse por regla normativa, procedimiento cualificado o ensayo. El modelo conservará distancia al cordón, lado de la unión, solape de HAZ y propiedad reducida aplicable.

## 7.3 Propiedades reducidas

Resistencia en zona HAZ

f_HAZ,d = ρ_HAZ · f_base / γ_M ρ_HAZ se obtiene exclusivamente de la biblioteca normativa o del procedimiento cualificado. No se interpolará entre aleaciones o temples no equivalentes.

Cuando varias zonas HAZ se solapen, se utilizará la propiedad más desfavorable o la regla específica aprobada. La recuperación de propiedades no se asumirá sin tratamiento térmico y evidencia documentada.

## 7.4 Dirección de soldadura

La aplicación distinguirá soldadura paralela, transversal u oblicua a la dirección de laminación o extrusión. El informe mostrará la orientación y la regla aplicada. Si la biblioteca no contiene evidencia para una orientación concreta, el cálculo quedará bloqueado o se exigirá validación especial.

## 7.5 Mapa de propiedades de sección

En secciones críticas, la resistencia no será uniforme. El módulo generará una discretización por fibras o regiones con material base, HAZ, soldadura y refuerzos. Las propiedades geométricas podrán mantenerse brutas, pero las resistencias y la capacidad se integrarán con el mapa real de propiedades cuando la formulación lo exija.

# 8. Soldadura por arco y friction stir welding

## 8.1 Procesos diferenciados

| Aspecto | Soldadura por arco | FSW |
| --- | --- | --- |
| Aporte térmico | Fusión y aporte; HAZ definida | Proceso en estado sólido; nugget/TMAZ/HAZ |
| Consumible | Obligatorio según WPS | No hay metal de aporte convencional |
| Deformación | Mayor riesgo de distorsión | Generalmente menor, pero requiere sujeción |
| Acceso | Una o varias caras según junta | Necesita apoyo, trayectoria y acceso de herramienta |
| Cierre de columna | Flexible en costura longitudinal | Requiere estrategia de apoyo interno o utillaje |
| Calidad | WPS/PQR, soldador y END | Procedimiento FSW, máquina, herramienta y parámetros |
| Modelo resistente | Metal base, HAZ y soldadura | Zonas metalúrgicas y sección efectiva |
| Reparación | Procedimiento específico | Procedimiento de reparación específico |

## 8.2 Contrato de junta

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| joint_id | Identificador único de la junta. |
| process | MIG/TIG u otro proceso aprobado, o FSW. |
| geometry | A tope, solape, filete, penetración, backing, preparación y tolerancias. |
| materials | Aleación, temple, espesor y combinación de materiales. |
| orientation | Relación con laminación/extrusión y eje estructural. |
| procedure | WPS/PQR o especificación FSW vigente. |
| HAZ model | Anchura, factores y zonas. |
| inspection | VT, PT, RT, UT u otros métodos y nivel. |
| fatigue detail | Categoría, curva y acabado. |
| acceptance | Criterios de imperfecciones y reparación. |

## 8.3 Cálculo de grupos de soldadura

Transformar N, Vy, Vz, My, Mz y T a la geometría real del grupo.

Calcular tensiones normales y tangenciales distribuidas.

Aplicar resistencia del metal de soldadura, base y HAZ según la ruta.

Comprobar interacción y punto crítico.

Comprobar fatiga con el detalle real y rango de tensiones.

Emitir utilización, combinación gobernante y longitud/garganta requerida.

## 8.4 Selección entre arco y FSW

El optimizador podrá comparar ambas rutas, pero solo si existen proceso, utillaje, procedimiento y capacidad industrial publicados. La función objetivo incluirá coste de preparación, velocidad, distorsión, inspección, merma, resistencia HAZ, fatiga, inversión de utillaje y volumen de serie.

Futuro industrial Salvi · Para columnas 5083 plegadas, la aplicación debe estar preparada desde el inicio para soldadura por arco y FSW. La activación de FSW como ruta de fabricación requerirá reglas y procedimientos aprobados, no solo una opción de interfaz.

# 9. Tipologías de producto de aluminio

| Tipología | Modelo estructural | Fabricación |
| --- | --- | --- |
| Extrusionada monobloque | Sección constante o variable por mecanizado/unión | Extrusión, tratamiento, corte y mecanizado. |
| Plegada y soldada | Sección poligonal o aproximación circular | Corte, plegado, cierre longitudinal y acabado. |
| Cilíndrica soldada | Tubo o virola | Curvado/rolado y soldadura longitudinal. |
| Troncocónica plegada | Ley lineal por caras | Desarrollo cónico, plegado y cierre. |
| Escalonada | Tramos con cambios de sección | Uniones soldadas, telescópicas o mecánicas. |
| Segmentada >12 m | Modelo multi-tramo | Transporte y montaje en obra. |
| Báculo/brazo | Barra curva o ensamblada | Curvado, extrusión, soldadura o mecanizado. |

# 10. Contrato de entrada desde el motor estructural

## 10.1 Resultados requeridos

N, Vy, Vz, My, Mz y T en todas las estaciones críticas.

Desplazamientos, giros y deformada por combinación.

Reacciones en base, uniones, brazos y accesorios.

Modos y frecuencias naturales, masa participante y formas modales.

Parámetros de segundo orden y trazabilidad de la combinación.

Ejes globales, locales, principales y eje de puerta.

Gradientes de esfuerzo alrededor de discontinuidades.

## 10.2 Estaciones obligatorias del módulo de aluminio

Bordes superior e inferior de la puerta y de cada refuerzo.

Inicio y final de HAZ longitudinal, circunferencial o local.

Cambios de aleación, temple, espesor, sección o número de caras.

Extremos de uniones telescópicas, embridadas, soldadas o mecanizadas.

Conexiones de brazos, luminarias, paneles y cables.

Puntos de máximo interior de esfuerzos y deformación.

Secciones requeridas por EN 40 o Eurocódigo 9.

# 11. Propiedades geométricas y resistentes de sección

## 11.1 Tipos de sección

Circular cerrada de pared delgada.

Poligonal regular cerrada.

Poligonal no regular aprobada.

Extrusión multicelda o con rigidizadores.

Sección con puerta y refuerzo.

Sección compuesta de fuste, manguito, placa o perfiles interiores.

Sección con mapa de HAZ y materiales heterogéneos.

## 11.2 Propiedades mínimas

| Propiedad | Requisito |
| --- | --- |
| A, centroide | Sección bruta, neta y compuesta. |
| Iy, Iz, Iyz | Ejes geométricos y principales. |
| Wel, Wpl | Cuando sean aplicables según clase y regla. |
| J | Constante torsional de Saint-Venant. |
| Iw | Alabeo cuando la sección y el modelo lo requieran. |
| Ay, Az | Áreas eficaces de cortante. |
| Cw/warping data | Para perfiles abiertos o extrusiones especiales. |
| Mapa de material | Base, HAZ, soldadura y refuerzos por región. |

## 11.3 Verificación independiente

Las propiedades de sección calculadas por el kernel geométrico se contrastarán con un segundo algoritmo independiente y, para familias críticas, con un software externo o cálculo analítico. Una discrepancia por encima de la tolerancia bloquea el cálculo.

# 12. Resistencia de secciones

## 12.1 Secuencia general

Identificar sección bruta, neta, efectiva y mapa de HAZ.

Clasificar paredes y elementos comprimidos.

Determinar propiedades efectivas si existe pandeo local.

Aplicar resistencias por región de material.

Calcular capacidad frente a axil, flexión biaxial, cortante y torsión.

Aplicar ecuaciones de interacción.

Incorporar segundo orden del motor global cuando proceda.

Emitir utilización y mecanismo gobernante.

## 12.2 Axil y flexión

La resistencia se calculará con la formulación correspondiente a la ruta normativa y clase de sección. Para secciones con HAZ o materiales diferentes, se utilizará una integración por regiones o una formulación conservadora aprobada. No se permitirá usar el módulo resistente bruto multiplicado por un único factor si la distribución de propiedades altera la capacidad de forma significativa.

## 12.3 Cortante y torsión

El módulo comprobará cortante en paredes, flujo cortante en secciones cerradas, torsión de Saint-Venant y, cuando proceda, alabeo. En secciones multicelda se resolverán flujos compatibles. Las uniones y puertas deberán transferir el flujo torsional sin discontinuidades no verificadas.

## 12.4 Interacción

Utilización general

η = F(N, My, Mz, Vy, Vz, T, sección, HAZ, clase) ≤ η_max F representa la ecuación normativa aplicable. η_max es el límite de utilización del proyecto y puede ser inferior a 1,00 por regla Salvi.

La interfaz mostrará cada término, coeficiente, dominio y contribución. No se aceptará una única utilización sin desglose.

# 13. Pandeo local, clasificación y comportamiento shell

## 13.1 Elementos a comprobar

Pared circular o troncocónica.

Cada cara plana de sección poligonal.

Paneles entre pliegues, rigidizadores o costuras.

Paredes de extrusiones multicelda.

Zonas próximas a puerta y extremos de refuerzo.

Placas, manguitos y elementos de conexión.

## 13.2 Algoritmo de sección efectiva

Calcular distribución de tensiones con propiedades iniciales.

Determinar esbeltez de cada panel y factor de reducción.

Recalcular anchos/espesores efectivos y propiedades de sección.

Recalcular tensiones y repetir hasta convergencia.

Bloquear si no converge o si la geometría queda fuera del dominio.

Guardar historial de iteración y panel gobernante.

## 13.3 Transición a shell/FEM

Cuando la sección, conicidad, hueco, extrusión o interacción quede fuera de los métodos validados, la aplicación exigirá un submodelo shell o ensayo. La ruta especial deberá definir condiciones de contorno, imperfecciones, material no lineal, HAZ, malla, criterios de convergencia y factor de seguridad.

# 14. Estabilidad global y segundo orden

Usar deformada y esfuerzos de segundo orden de la Fase 4 cuando la ruta lo requiera.

Comprobar sensibilidad a imperfecciones globales y locales.

Aplicar curvas o reglas de pandeo propias de aluminio y de la sección.

Considerar rigidez reducida por HAZ, puertas, uniones y empotramiento.

No utilizar autovalores de pandeo como verificación final; solo como diagnóstico y apoyo.

Comparar primer y segundo orden y registrar amplificación.

# 15. Puerta de registro, ranuras y refuerzos

## 15.1 Modelo de sección real

Restar el hueco de puerta y ranuras.

Incorporar marco, perfiles, chapa de refuerzo y soldaduras.

Recalcular centroide, ejes principales, inercias, torsión y mapa de HAZ.

Comprobar sección en borde inferior, centro y borde superior.

Comprobar extremos de refuerzo y concentraciones mediante regla o submodelo aprobado.

Barrido de orientación de puerta respecto a las direcciones críticas.

## 15.2 Diseño automático del refuerzo

| Alternativa | Variables |
| --- | --- |
| Marco perimetral | Perfil, espesor, radio, longitud y soldadura. |
| Perfiles verticales | Sección, separación, longitud, extremo y unión. |
| Chapa interior | Espesor, ancho, longitud, forma y cordón. |
| Anillo o manguito | Longitud, espesor, ajuste y drenaje. |
| Extrusión reforzada | Geometría de celdas y mecanizado del hueco. |

El optimizador buscará la solución de menor coste que cumpla resistencia, rigidez, fatiga, accesibilidad eléctrica, fabricación, inspección y acabado. En hormigón no existe puerta en el alcance acordado; esta regla es específica de aluminio y acero.

## 15.3 Soporte interior

La app diseñará o seleccionará el soporte del equipo eléctrico, considerando dimensiones del equipo, fijación, aislamiento galvánico, puesta a tierra, paso de cables, drenaje, montaje y BOM. El soporte no se considerará estructural salvo que esté explícitamente modelado como refuerzo.

# 16. Fatiga, vibración y detalles críticos

## 16.1 Registro de detalles

| Detalle | Variables críticas |
| --- | --- |
| Costura longitudinal | Proceso, acabado, orientación, HAZ y rango de tensiones. |
| Soldadura circunferencial | Penetración, transición, desalineación y END. |
| Puerta y refuerzo | Esquinas, extremos de cordón y concentración. |
| Fuste-placa | Geometría, cartelas, HAZ y flexión local. |
| Brazo/ménsula | Cambio de rigidez y vibración local. |
| FSW | Inicio/fin de pasada, keyhole, solape y calidad. |
| Unión telescópica | Contacto, deslizamiento y concentración. |

## 16.2 Cálculo de daño

Daño acumulado

D = Σ(n_i / N_i) ≤ D_lim Los rangos de tensión, categorías, curvas y D_lim se seleccionan por regla aprobada. La historia de ciclos y hipótesis quedará trazada.

## 16.3 Integración modal

Importar frecuencias, modos y masas participantes.

Detectar riesgo de desprendimiento de vórtices y excitación de accesorios.

Aplicar amortiguamiento por material, unión y configuración.

Requerir análisis adicional si una frecuencia entra en banda crítica.

No aprobar solo por resistencia estática cuando exista riesgo de fatiga dinámica.

# 17. Columnas segmentadas y uniones

## 17.1 Reglas generales

Las columnas superiores a 12 m se dividirán en tramos compatibles con galvanizado no aplicable, transporte, manipulación y montaje. Aunque el aluminio no requiera baño de galvanizado, se mantiene el límite logístico de 12 m como restricción de proyecto, salvo excepción aprobada.

## 17.2 Unión telescópica

Longitud de solape, conicidad compatible y tolerancias.

Presión de contacto, fricción, transferencia de momento, cortante y torsión.

Riesgo de gripado, corrosión por fretting y aislamiento si hay materiales diferentes.

Fuerza y procedimiento de inserción.

Bloqueo mecánico, drenaje y posibilidad de desmontaje.

Fatiga en extremos del solape y ovalización.

## 17.3 Unión embridada

Placas de aluminio o solución híbrida aislada.

Tornillería, arandelas, casquillos y aislamiento galvánico.

Contacto, prying, deslizamiento y rigidez rotacional.

Mecanizado y tolerancias.

Fatiga y mantenimiento.

Protección frente a pares galvánicos y agua retenida.

## 17.4 Unión soldada

Preparación de bordes y alineación.

Proceso por arco o FSW aprobado.

HAZ circunferencial y reducción de propiedades.

Deformación, rectitud y tratamiento de acabado.

END y criterios de aceptación.

Limitaciones para soldadura en obra.

# 18. Placa base e interfaces con anclajes

La fase específica de placa y pernos realizará el cálculo completo. La Fase 6 entregará y recibirá un contrato de interfaz que incluya esfuerzos, geometría de fuste, aleación, HAZ, soldadura, cartelas, placa, aislamiento galvánico, rigidez y tolerancias.

| Interfaz | Datos |
| --- | --- |
| Esfuerzos | N, V, M, T por combinación y envolvente coherente. |
| Fuste | Geometría, espesor, aleación, temple y HAZ. |
| Conexión | Soldadura, pieza mecanizada, manguito o extrusión integral. |
| Placa | Material, espesor, dimensiones, mecanizado y acabado. |
| Pernos | Patrón 200×200, 250×250, 300×300 o medida; L/J embebidos o postinstalados. |
| Aislamiento | Arandelas, casquillos, sellado y separación aluminio-acero. |

# 19. Durabilidad, corrosión y acabados

## 19.1 Riesgos

Corrosión atmosférica y marina.

Corrosión galvánica con acero, cobre, inoxidable u otros metales.

Corrosión en rendijas y zonas de agua retenida.

Corrosión bajo recubrimiento.

Corrosión intergranular o exfoliación según aleación/temple.

Daño por limpieza, transporte o montaje.

Fretting en uniones telescópicas.

## 19.2 Selector de sistema

| Sistema | Aplicación |
| --- | --- |
| Aluminio natural | Solo ambiente y acabado compatibles. |
| Anodizado | Arquitectura, protección y color; espesor y sellado configurables. |
| Pintura en polvo | Preparación, conversión, imprimación cuando proceda y curado. |
| Pintura líquida | Sistemas especiales o reparación. |
| Sistema combinado | Anodizado o conversión + pintura según especificación. |
| Aislamiento galvánico | Juntas, casquillos, arandelas, sellantes y drenaje. |

## 19.3 Reglas constructivas

Evitar cavidades y rendijas sin drenaje.

Separar aluminio de metales incompatibles.

Controlar escorrentías desde cobre u otros metales.

Proteger superficies cortadas y mecanizadas.

Definir reparación de daños de acabado.

Incluir mantenimiento e inspección en la documentación del producto.

# 20. Fabricación de columnas plegadas 5083

## 20.1 Flujo industrial

Recepción y trazabilidad de chapa.

Nesting y corte.

Marcado de dirección de laminación.

Preparación de bordes y agujeros.

Plegado secuencial.

Cierre y sujeción.

Soldadura por arco o FSW.

Corrección de rectitud dentro de procedimiento aprobado.

Mecanizado de puerta, placa, brazos y accesorios.

Acabado superficial.

Inspección dimensional y de soldadura.

Embalaje y expedición.

## 20.2 Desarrollo de chapa

El kernel calculará desarrollo nominal y de fabricación, líneas de plegado, radios, bend allowance, compensación, posición de costura y merma. Para secciones troncocónicas poligonales, cada cara y pliegue se parametrizará por estación. El DXF incluirá capas de corte, plegado, mecanizado, identificación y control.

## 20.3 Restricciones

Espesor inicial 2,5–6 mm para 5083.

Diámetro exterior mínimo 60 mm.

Longitud logística máxima por tramo 12 m.

Radio de plegado aprobado por material y dirección.

Accesibilidad de herramienta y sujeción para FSW.

Secuencia que evite colisiones y deformaciones irreversibles.

Puerta y refuerzos compatibles con soldadura y acabado.

# 21. Fabricación de columnas extrusionadas

Selección de perfil existente o diseño de nueva matriz.

Validación de extrudibilidad, espesores, radios, cavidades y simetría.

Tratamiento térmico y temple.

Enderezado y control de torsión.

Corte a longitud y mecanizado.

Uniones, puertas y accesorios.

Anodizado o pintura.

Control dimensional y mecánico por lote.

La app registrará coste de matriz, amortización por volumen, longitud de prensa, peso por metro, límite de extrusión, tolerancias y proveedor. Una geometría sin capacidad industrial publicada se considerará no fabricable.

# 22. Control de producción, calidad e inspección

## 22.1 Plan de inspección

| Etapa | Controles |
| --- | --- |
| Material | Certificado, aleación, temple, espesor, dimensiones y trazabilidad. |
| Corte/plegado | Desarrollo, rebaba, grietas, radio, ángulo y sección. |
| Soldadura por arco | WPS, soldador, parámetros, VT/PT/RT/UT según plan. |
| FSW | Máquina, herramienta, fuerza, velocidad, penetración, inicio/fin y NDT. |
| Dimensional | Longitud, rectitud, torsión, diámetros, conicidad, puerta y fijaciones. |
| Acabado | Preparación, espesor, adherencia, color, sellado y defectos. |
| Final | BOM, marcado, documentos, embalaje y liberación. |

## 22.2 No conformidades

Cada no conformidad tendrá clasificación, componente, lote, requisito, medición, decisión, reparación, reinspección y aprobador. No se permitirá reparar soldaduras, enderezar o retocar acabados fuera de un procedimiento aprobado.

## 22.3 Trazabilidad

Lote de aluminio y certificado 3.1 cuando aplique.

Chapa o tocho de origen.

Matriz de extrusión.

WPS/PQR, soldador o procedimiento FSW.

Consumible y gas.

Operador, máquina y parámetros.

Inspecciones y resultados.

Acabado, lote y curado.

Revisión de planos, BOM y cálculo.

# 23. Optimización por coste, peso y CO₂

## 23.1 Variables de diseño

Aleación y temple.

Extrusión frente a chapa plegada.

Diámetros y conicidad.

Espesor por tramo.

Número de caras o geometría de perfil.

Número y posición de tramos.

Proceso de soldadura.

Puerta y refuerzo.

Unión entre tramos.

Acabado superficial.

## 23.2 Restricciones

Cumplimiento de resistencia, estabilidad, deformación y fatiga.

Límite de utilización configurable por proyecto.

Propiedades y procesos publicados.

Fabricabilidad y tolerancias.

Longitud máxima de transporte.

Compatibilidad galvánica.

Accesibilidad de montaje e inspección.

Disponibilidad de material y MOQ.

Dominio de la ruta normativa.

## 23.3 Objetivos

Coste industrial

C = C_material + C_merma + C_proceso + C_soldadura + C_acabado + C_control + C_transporte El precio de venta se obtiene aplicando el margen deseado según la política comercial autorizada.

Huella de carbono

CO₂e = Σ(m_i · EF_i) + procesos + transporte − créditos aprobados Los factores deberán proceder de EPD o biblioteca controlada. Se mostrará el origen y la fecha.

El sistema generará al menos cuatro alternativas: menor coste, menor peso, menor CO₂ y solución equilibrada. Se mostrará un frente de Pareto y las diferencias de utilización, proceso y riesgo.

# 24. BOM, costes y documentación de fabricación

## 24.1 BOM

Fuste y tramos.

Placa, manguitos, bridas y cartelas.

Refuerzos de puerta y soporte interior.

Brazos, adaptadores y fijaciones.

Tornillería y elementos de aislamiento galvánico.

Consumibles de soldadura o herramienta FSW imputada.

Acabado, embalaje y etiquetas.

## 24.2 Documentos de producción

Plano general y de cada tramo.

DXF de corte y plegado.

Plano de mecanizados.

Mapa de soldaduras y HAZ.

WPS/PQR o procedimiento FSW aplicable.

Secuencia de fabricación y montaje.

Plan de inspección.

BOM y rutas de proceso.

Instrucciones de acabado, aislamiento y reparación.

Ficha de embalaje y transporte.

# 25. Informes y salidas

| Informe | Contenido |
| --- | --- |
| Cliente resumido | Producto, geometría, cargas, norma, utilización máxima, deformación, acabado y prestaciones. |
| Cliente extenso | Hipótesis, cargas, combinaciones, verificaciones, resultados y limitaciones. |
| Cálculo interno | Todas las fórmulas, datasets, cláusulas, factores, HAZ, iteraciones y casos gobernantes. |
| Producción | Planos, BOM, procesos, soldaduras, tolerancias, acabado e inspección. |
| Calidad | ITP, lotes, certificados, resultados y no conformidades. |
| Conformidad | Ruta normativa, evidencias, marcado y documentación aplicable. |
| Coste y sostenibilidad | Coste industrial, margen, precio, peso, CO₂ y alternativas. |

# 26. Modelo de datos

La Fase 6 ampliará el modelo de datos de las fases anteriores con entidades específicas de aluminio. Los resultados de cálculo serán inmutables y referenciarán hashes de geometría, material, HAZ, proceso, reglas, solver y configuración.

| Entidad | Contenido |
| --- | --- |
| aluminium_alloy_version | Aleación, temple, norma, producto, espesor y propiedades. |
| material_direction | Marco de laminación/extrusión y orientación. |
| haz_rule_version | Proceso, aleación, temple, espesor, anchura y factores. |
| weld_joint | Geometría, proceso, procedimiento, inspección y fatiga. |
| fsw_procedure | Máquina, herramienta, parámetros, límites y cualificación. |
| section_region | Región geométrica con material/HAZ asignado. |
| local_buckling_panel | Panel, esbeltez, reducción y resultado. |
| door_reinforcement_candidate | Geometría, material, soldadura, coste y utilización. |
| surface_treatment | Preparación, sistema, color, espesor y mantenimiento. |
| galvanic_interface | Materiales en contacto, aislante, sellado y drenaje. |
| manufacturing_route | Operaciones, recursos, tiempos, costes y restricciones. |
| aluminium_verification_run | Entradas, reglas, resultados, advertencias y hash. |

# 27. Backend y servicios

| Servicio | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Aluminium Material Service | Resolver propiedades por aleación, temple, producto, espesor y temperatura. |
| HAZ Service | Crear zonas, factores y mapa de propiedades. |
| Section Service | Propiedades brutas, netas, compuestas y efectivas. |
| Aluminium Verification Service | Resistencia, interacción, pandeo y estabilidad. |
| Weld/FSW Service | Juntas, grupos, procedimiento, HAZ y fatiga. |
| Fatigue Service | Detalles, espectros, curvas y daño. |
| Durability Service | Acabado, corrosión, aislamiento y mantenimiento. |
| Manufacturing Service | Desarrollo, extrusión, rutas, tolerancias e inspección. |
| Optimization Service | Alternativas, restricciones y Pareto. |
| Reporting Service | Memorias, producción, cliente, calidad y conformidad. |

## 27.1 API mínima

POST /api/v1/aluminium/route-classification

POST /api/v1/aluminium/material/resolve

POST /api/v1/aluminium/haz-map

POST /api/v1/aluminium/section-properties

POST /api/v1/aluminium/verify-section

POST /api/v1/aluminium/verify-member

POST /api/v1/aluminium/verify-weld

POST /api/v1/aluminium/verify-fatigue

POST /api/v1/aluminium/design-door-reinforcement

POST /api/v1/aluminium/manufacturing-route

POST /api/v1/aluminium/optimize

GET /api/v1/aluminium/runs/{id}

POST /api/v1/aluminium/runs/{id}/reports

# 28. Front-end y experiencia de usuario

## 28.1 Vistas

Configurador de material y producto.

Mapa de orientación de laminación/extrusión.

Visor de HAZ sobre geometría 3D.

Sección crítica con regiones y tensiones.

Paneles de pandeo local y sección efectiva.

Editor de juntas y procedimientos.

Comparador arco frente a FSW.

Editor de puerta y refuerzo.

Mapa de corrosión y contactos galvánicos.

Alternativas de optimización y Pareto.

Panel de validación y evidencias.

## 28.2 Modos de usuario

| Perfil | Capacidades |
| --- | --- |
| Técnico comercial | Seleccionar familia aprobada, configurar proyecto y obtener predimensionamiento/coste. |
| Ingeniería de producto | Editar geometría, materiales, procesos y ejecutar verificaciones. |
| Oficina Técnica | Aprobar reglas, validar cálculo, cambiar madurez y liberar. |
| Producción/Calidad | Consultar documentos liberados, registrar lotes e inspecciones. |

## 28.3 Estados visuales

Cada dato y resultado mostrará: confirmado, importado, calculado, estimado, conservador, pendiente o no disponible. Los resultados fuera de dominio, sin evidencia o afectados por datos obsoletos se bloquearán y no podrán exportarse como finales.

# 29. Seguridad, auditoría y reproducibilidad

Registrar usuario, fecha, origen y motivo de cada cambio.

No sobrescribir ejecuciones; crear nueva revisión.

Firmar hashes de material, HAZ, procedimiento y reglas.

Restringir publicación de materiales y procesos a roles autorizados.

Mantener secretos y datos de proveedores separados de informes de cliente.

Permitir reproducir una ejecución histórica con las mismas versiones.

Conservar decision_trace y evidencia normativa.

# 30. Rendimiento y tolerancias numéricas

| Operación | Objetivo inicial |
| --- | --- |
| Resolver material/HAZ | < 1 s para caso individual. |
| Propiedades de sección | < 2 s para sección estándar; < 10 s para sección compleja. |
| Verificación completa | < 30 s para columna típica; asíncrono para optimización. |
| Optimización | Progreso visible, cancelable y reanudable. |
| Render HAZ/section | Interacción fluida en visor. |
| Reproducibilidad | Mismo resultado dentro de tolerancia definida para plataforma aprobada. |

Las tolerancias numéricas se definirán por magnitud. No se usarán comparaciones exactas de punto flotante. Los redondeos de informe no alterarán la decisión interna.

# 31. Estrategia de validación

## 31.1 Niveles de madurez

| Nivel | Evidencia |
| --- | --- |
| V0 Desarrollo | Código y pruebas unitarias. |
| V1 Analítica | Casos cerrados y cálculos manuales independientes. |
| V2 Software externo | Comparación con al menos dos herramientas o modelos reconocidos. |
| V3 Experimental | Ensayos de columnas, juntas o probetas. |
| V4 Auditado | Revisión independiente, documentación y liberación controlada. |

## 31.2 Matriz mínima de casos reales

Columna extrusionada sin puerta.

Columna extrusionada con puerta mecanizada y refuerzo.

Columna 5083 plegada y soldada por arco.

Columna 5083 plegada con FSW cuando exista procedimiento.

Columna con placa base.

Columna empotrada.

Columna poligonal y circular.

Columna de dos o más tramos.

Báculo o brazo de aluminio.

Columna solar con panel.

Columna con varias luminarias.

Columna con catenaria como estructura especial.

# 32. Casos de aceptación

La fase se cerrará con un catálogo mínimo de 100 casos, agrupados de la siguiente forma:

| Grupo | Casos | Contenido |
| --- | --- | --- |
| AC-001–010 | Materiales | Aleación, temple, producto, espesor, temperatura y bloqueo. |
| AC-011–020 | Direcciones y conformado | Laminación, extrusión, plegado, radios y tolerancias. |
| AC-021–035 | HAZ | Geometría, factores, solapes, orientación y fuera de dominio. |
| AC-036–045 | Soldadura/FSW | Juntas, grupos, procedimientos, inspección y reparación. |
| AC-046–060 | Secciones | Bruta, neta, compuesta, efectiva, torsión y multicelda. |
| AC-061–070 | Pandeo/estabilidad | Paneles, iteración, segundo orden y shell route. |
| AC-071–080 | Puerta/refuerzos | Hueco, HAZ, diseño automático, soporte y accesibilidad. |
| AC-081–088 | Fatiga/dinámica | Detalles, espectros, modos y daño. |
| AC-089–094 | Uniones/durabilidad | Telescópica, brida, soldada, galvánica y acabados. |
| AC-095–100 | Fabricación/documentos | DXF, BOM, coste, CO₂, informes y trazabilidad. |

## 32.1 Criterios cuantitativos

Propiedades geométricas dentro de tolerancia frente a solución analítica o referencia.

Equilibrio de capacidad e interacción reproducible y sin discontinuidades no físicas.

Curvas y tablas normativas validadas en puntos extremos e interiores.

HAZ representada sin huecos ni doble conteo.

Desarrollo DXF consistente con el sólido y la BOM.

Masa CAD y masa BOM dentro de tolerancia aprobada.

Resultados coherentes con software externo y ensayos dentro del error permitido.

Cualquier caso fuera de dominio debe bloquearse, no extrapolarse.

# 33. Entregables

Esquema de datos y migraciones.

Biblioteca inicial de aleaciones y productos.

Motor HAZ y mapas de propiedades.

Motor de sección y pandeo local.

Motor de soldadura por arco y contrato FSW.

Módulo de puerta y refuerzos.

Módulo de fatiga y dinámica.

Selector de durabilidad y compatibilidad galvánica.

Generador de rutas de fabricación, DXF y BOM.

Optimizador multiobjetivo.

APIs y front-end.

Informes y documentación.

Catálogo de pruebas y evidencias de validación.

# 34. Criterio de cierre de la Fase 6

Todas las reglas críticas están implementadas y versionadas.

No existen extrapolaciones normativas silenciosas.

La biblioteca inicial de materiales está aprobada.

HAZ y soldaduras están validadas para los procesos activados.

Las secciones y el pandeo local superan pruebas analíticas y externas.

Las rutas de fabricación generan geometría y BOM coherentes.

Los 100 casos de aceptación están ejecutados y documentados.

Existen ensayos o casos reales suficientes para la madurez declarada.

Oficina Técnica aprueba el paso de borrador a versión 1.0.

# 35. Riesgos y decisiones pendientes

| Riesgo/decisión | Tratamiento propuesto |
| --- | --- |
| Aleaciones y temples iniciales | Cerrar lista con compras, producción y Oficina Técnica. |
| Factores y anchuras HAZ | Publicar por proceso y procedimiento; bloquear si faltan. |
| FSW industrial | Definir utillaje, máquina, geometría de cierre y cualificación. |
| Puerta en perfiles extrusionados | Definir familias y refuerzos estándar. |
| Fatiga de detalles propios | Ensayar o validar por método externo. |
| Uniones aluminio-acero | Crear catálogo de aislamiento y sellado. |
| Acabados por ambiente | Definir sistemas Salvi y vida útil objetivo. |
| Disponibilidad y coste | Conectar tabla de proveedores y precios versionados. |
| CO₂ | Recopilar EPD y factores de proceso. |
| Normativa de segunda generación | Mantener motor de versiones y transición. |

# 36. Secuencia recomendada de desarrollo interno

Biblioteca normativa, materiales y productos.

Contrato de orientación y conformado.

Motor HAZ.

Propiedades de sección y regiones.

Resistencia y pandeo local.

Puerta y refuerzos.

Soldadura por arco.

Contrato y piloto FSW.

Fatiga y vibración.

Uniones segmentadas.

Durabilidad y acabados.

Fabricación, DXF y BOM.

Optimización, coste y CO₂.

Informes, validación y liberación.

# 37. Anexo A · Reglas no negociables

No usar propiedades genéricas de aluminio.

No ignorar HAZ en una soldadura que altere el material.

No extrapolar tablas o gráficas fuera de dominio.

No considerar FSW equivalente a soldadura por arco.

No aprobar una sección únicamente con propiedades brutas si existe pandeo local.

No ocultar la orientación de laminación/extrusión.

No unir aluminio y acero sin verificación galvánica.

No generar documentos finales con datos pendientes.

No permitir que IA generativa modifique reglas aprobadas.

No liberar para fabricación sin validación de Oficina Técnica.

# 38. Anexo B · Información que Salvi deberá aportar

Lista de aleaciones, temples y formatos realmente comprados.

Certificados y fichas de proveedores.

Geometrías de perfiles extrusionados actuales.

Procesos y parámetros de soldadura por arco.

Información disponible sobre FSW y proveedores.

Ensayos de columnas y probetas.

Detalles de puertas y refuerzos existentes.

Sistemas de acabado y ambientes de uso.

Costes de material, procesos, matrices, acabados y control.

EPD y factores de CO₂.

Histórico de no conformidades y fallos.

Catálogo estándar cuando esté disponible.

# AMPLIACIÓN TÉCNICA Y CIERRE DE GAPS · VERSIÓN 0.2

Esta revisión convierte la Fase 6 en una especificación ejecutable y auditable. Los factores, límites, curvas y coeficientes normativos no se codificarán como constantes dispersas: se resolverán exclusivamente mediante reglas versionadas, con cláusula, edición, dominio de aplicación y casos de prueba asociados.

# 32. Principios de implementación obligatorios

El motor de aluminio será determinista. La IA podrá asistir en configuración, explicación y generación de documentación, pero no decidirá resistencias, coeficientes o resultados de conformidad.

Toda verificación tendrá un contract_id estable, una regla normativa versionada y una salida reproducible. Un cambio de biblioteca o norma invalida los resultados dependientes y genera una nueva ejecución.

No se permitirá extrapolar tablas, gráficas o dominios normativos. Fuera de dominio, la ejecución se bloqueará o se redirigirá a una ruta especial validada mediante Eurocódigo, FEM o ensayo.

Las propiedades del aluminio se resolverán por aleación, temple, producto, espesor, dirección, temperatura, estado soldado/no soldado y proceso de unión.

La sección resistente podrá contener regiones con propiedades distintas: metal base, HAZ, TMAZ, nugget FSW, material de aportación, refuerzos y zonas mecanizadas.

Los cálculos internos usarán unidades SI coherentes; las unidades de presentación serán configurables y nunca alterarán la precisión del solver.

Cada valor mostrado deberá poder rastrearse hasta entrada, regla, versión, interpolación, redondeo y resultado intermedio.

# 33. Flujo computacional canónico

Congelar la revisión de geometría, materiales, ubicación, acciones y combinaciones.

Clasificar la ruta normativa y comprobar que todas las reglas obligatorias están publicadas.

Resolver propiedades nominales y de diseño del material para cada pieza y región.

Construir el mapa geométrico de metal base, HAZ, soldaduras, refuerzos, huecos y zonas de contacto.

Calcular propiedades de sección bruta, neta, compuesta y, cuando proceda, efectiva.

Importar esfuerzos y deformaciones coherentes del motor global para cada sección y combinación.

Ejecutar verificaciones de resistencia, interacción, estabilidad local, estabilidad global, fatiga, deformación y uniones.

Evaluar fabricabilidad, durabilidad, compatibilidad galvánica, inspección y restricciones de transporte.

Generar alternativas y optimizar únicamente dentro del dominio aprobado.

Persistir resultados, governing_case, utilization, evidencias, advertencias y trazabilidad.

Generar informes, BOM, instrucciones de fabricación, plan de control y documentación de conformidad.

Regla de bloqueo · La ausencia de una propiedad, curva, detalle de fatiga, procedimiento de soldadura o regla de fabricación requerida impide alcanzar el nivel de cálculo final. El sistema puede ofrecer una estimación M0/M1 claramente marcada, pero no una liberación de ingeniería.

# 34. Contrato de datos de materiales

| Campo | Tipo / unidad | Regla |
| --- | --- | --- |
| alloy_designation | Texto controlado | EN AW y denominación química; sin texto libre en cálculo final. |
| temper | Enum | Temple exacto del producto recibido. |
| product_form | Enum | Chapa, banda, extrusión hueca, extrusión maciza, tubo, forja u otro aprobado. |
| thickness_range | mm | Intervalo cerrado/abierto con prioridad definida. |
| f0 | MPa | Límite convencional de elasticidad de diseño antes de coeficientes. |
| fu | MPa | Resistencia última aplicable. |
| E | MPa | Módulo de elasticidad por temperatura si procede. |
| G | MPa | Módulo cortante o valor derivado controlado. |
| rho | kg/m³ | Densidad para peso, masa modal y coste. |
| alpha_T | 1/K | Coeficiente de dilatación. |
| haz_factors | adimensional | Factores separados para fluencia, rotura, pandeo y fatiga cuando la norma lo distinga. |
| bend_limits | r/t | Radio mínimo por dirección y proceso. |
| source | Referencia | Norma, certificado, EPD o especificación aprobada. |
| status | Workflow | Borrador, revisión, aprobado, retirado, sustituido. |

# 35. Resolución de propiedades y política de interpolación

La resolución se realizará por coincidencia exacta de producto, aleación y temple; después por intervalo de espesor. No se interpolará entre temples ni formas de producto.

Cuando una tabla normativa defina escalones por espesor se aplicará el escalón correspondiente, sin suavizado.

Si un espesor se encuentra exactamente en un límite, la regla de pertenencia se almacenará en el dataset y será uniforme en toda la aplicación.

Las reducciones por temperatura, soldadura o proceso se aplicarán en el orden establecido por la regla normativa; el orden no podrá alterarse desde la interfaz.

Las propiedades de diseño conservarán tanto el valor previo como cada factor aplicado para poder reconstruir el resultado.

| Resultado | Definición mínima |
| --- | --- |
| f0,d | Valor base × factores normativos / coeficiente parcial aplicable. |
| fu,d | Valor último base × factores normativos / coeficiente parcial aplicable. |
| E,d | Módulo aplicable a la situación de cálculo. |
| f0,haz,d | Propiedad de diseño en HAZ, por aleación, temple, espesor y proceso. |
| fu,haz,d | Propiedad última en HAZ. |
| f_w,d | Resistencia de la unión o material de aportación según regla aplicable. |
| provenance | Cadena completa de dataset, edición, registro y fecha de aprobación. |

# 36. Modelo geométrico y metalúrgico de HAZ

La HAZ se modelará como una región geométrica real de la sección y no como un factor global. El algoritmo deberá resolver superposiciones, proximidad de bordes, cruces de cordones, reparaciones y zonas con tratamientos diferentes.

| Caso | Geometría mínima | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Costura longitudinal | Dos bandas laterales a la línea de fusión. | Anchura por regla; intersección con puerta, pliegues y refuerzos. |
| Soldadura circunferencial | Anillo total o parcial alrededor de la sección. | Propiedades reducidas en sección y zona de transición. |
| Filete de refuerzo | Buffer alrededor de cada segmento de cordón. | Unión de buffers y control de solapes. |
| Fuste-placa | Banda inferior del fuste y zona asociada de la pieza de conexión. | Interacción con flexión local y concentración. |
| FSW | Nugget + TMAZ + HAZ o modelo equivalente validado. | Propiedades por subzona cuando existan datos aprobados. |
| Reparación | Nueva región sobre la geometría existente. | No puede mejorar automáticamente propiedades; requiere procedimiento específico. |

Las zonas superpuestas usarán la propiedad más desfavorable salvo que una regla aprobada establezca otro tratamiento.

El mallado o discretización de sección deberá refinarse en fronteras de HAZ y en cambios de espesor.

La anchura HAZ será un dato versionado, no una entrada libre del usuario en cálculo final.

La visualización mostrará un mapa por colores con leyenda de propiedades y permitirá inspeccionar cualquier punto.

# 37. Algoritmo de propiedades de sección heterogénea

Construir el contorno exacto de la sección, huecos y refuerzos.

Particionar la sección en regiones sin solape con material y propiedades asignadas.

Calcular área geométrica, centroide e inercias de cada región.

Obtener propiedades geométricas brutas y netas.

Para cálculo elástico heterogéneo, transformar regiones mediante relación modular cuando la regla lo requiera.

Para resistencia, integrar tensiones o capacidades por región evitando atribuir al HAZ la resistencia del metal base.

Calcular ejes principales, Iyz, módulos resistentes por dirección y constante torsional.

Repetir el proceso con anchuras efectivas cuando exista pandeo local.

Validar conservación de área, centroide e inercias frente a cálculo independiente o CAD.

| Tolerancia QA | Límite inicial |
| --- | --- |
| Área de sección | Error relativo ≤ 1×10⁻⁶ para geometría analítica; ≤ 1×10⁻⁴ para discretización compleja. |
| Centroide | ≤ 1×10⁻⁵ de la dimensión característica. |
| Momentos de inercia | Error relativo ≤ 1×10⁻⁴ frente a referencia aprobada. |
| Rotación de ejes | Objetividad dentro de tolerancia numérica. |
| Mapa de regiones | Sin huecos ni solapes no resueltos. |

# 38. Pandeo local y secciones efectivas

El módulo deberá identificar paneles de forma automática, pero la clasificación podrá revisarse gráficamente. Cada panel almacenará bordes, longitud, anchura plana, espesor, curvatura, radios, distribución de tensiones, condición de apoyo y relación con soldaduras o HAZ.

Detectar paneles planos o curvos entre esquinas, rigidizadores, soldaduras y discontinuidades.

Obtener la distribución de tensiones del caso gobernante, incluyendo flexión biaxial y axil.

Calcular esbeltez y factor de reducción con la regla aplicable.

Reducir anchura o rigidez del panel y reconstruir la sección efectiva.

Recalcular centroide, inercias y tensiones.

Iterar hasta que el cambio de utilización y propiedades sea inferior a la tolerancia aprobada.

Si no converge, si la geometría no está cubierta o si aparecen interacciones complejas, activar la ruta shell/FEM.

Criterio conservador · No se permitirá usar propiedades plásticas de una sección cuando la clasificación, HAZ o detalle normativo no lo autorice. La propiedad resistente aplicable se elegirá por la combinación más restrictiva entre material, clase de sección y zona soldada.

# 39. Verificaciones resistentes y contrato de cálculo

| Verificación | Entradas | Salida mínima |
| --- | --- | --- |
| Axil | N, sección efectiva, f0,d, HAZ | ηN, sección crítica, caso gobernante. |
| Flexión biaxial | My, Mz, ejes principales, Wel/Wpl efectivo | ηM, tensiones extremas y dirección crítica. |
| Cortante | Vy, Vz, áreas resistentes y HAZ | ηV por dirección. |
| Torsión | T, J, geometría cerrada/abierta y soldaduras | ηT, flujo cortante y advertencias. |
| Interacción | N, M, V, T y regla normativa | ηtotal y términos de la ecuación. |
| Estabilidad global | Esfuerzos, longitudes, imperfecciones, segundo orden | ηbuckling, modo y longitud efectiva. |
| Deformación | Desplazamientos y giros del solver | Valores, límites y clase seleccionada. |
| Fatiga | Rangos, ciclos, detalle, acabado, HAZ | Daño, categoría y combinación crítica. |

Cada verificación deberá devolver valor de demanda, capacidad, utilización, unidad, fórmula renderizada, regla, dominio y estado.

Las envolventes conservarán el caso completo. No se mezclarán N, M, V o T procedentes de combinaciones distintas.

La utilización máxima se comparará con η_max del proyecto, que puede ser inferior a 1,00.

Un resultado fuera de dominio nunca se mostrará como conforme; se marcará como no evaluado o se redirigirá a ruta especial.

# 40. Puertas, huecos y refuerzos

| Submódulo | Requisito |
| --- | --- |
| Sección neta | Eliminar exactamente el hueco y cualquier mecanizado asociado. |
| HAZ de puerta | Incluir cordones y zonas térmicamente afectadas del refuerzo. |
| Extremos de hueco | Evaluar radios, concentración, pandeo y detalle de fatiga. |
| Refuerzo | Calcular sección compuesta real y transferencia de esfuerzos. |
| Soporte interior | Comprobar interferencias, accesibilidad y cargas locales. |
| Orientación | Evaluar barrido de viento y seleccionar orientación favorable si el proyecto lo permite. |
| Diseño automático | Generar candidatos fabricables y optimizar por coste/peso/CO₂. |
| Ruta especial | Activar FEM local si la geometría o detalle queda fuera de las reglas aprobadas. |

El diseño automático no podrá reducir radios ni espesores por debajo de límites de fabricación y fatiga.

La puerta no se incluirá en columnas de hormigón; en aluminio se habilitará solo para familias y procedimientos aprobados.

La aplicación verificará paso de equipos, espacio de herramientas, camino de cables y posibilidad de montaje del soporte interior.

# 41. Soldadura por arco: reglas ejecutables

| Bloque | Datos obligatorios |
| --- | --- |
| Procedimiento | Proceso, posición, preparación, aporte, gas, parámetros, rango de espesores y materiales. |
| Geometría | Tipo de junta, garganta, penetración, longitud efectiva, inicio/fin, backing y tolerancias. |
| Resistencia | Metal base, HAZ, material de aportación, factores y ecuación de grupo de soldadura. |
| Fatiga | Categoría, acabado, desalineación, defecto permitido y curva. |
| Inspección | VT/PT/RT/UT, porcentaje, nivel de aceptación y registro. |
| Reparación | Número máximo, procedimiento, nueva HAZ e inspección posterior. |
| Trazabilidad | WPS, PQR/WPQR, soldador, equipo, lote y fecha. |

Prohibición · No se permitirá seleccionar una soldadura por arco únicamente por resistencia estática. La solución debe disponer de procedimiento cualificado, categoría de fatiga compatible, secuencia de fabricación y plan de inspección.

# 42. Friction Stir Welding (FSW)

FSW se tratará como un proceso industrial independiente. No heredará automáticamente las propiedades, factores HAZ o reglas de inspección de MIG/TIG.

| Grupo de parámetros | Contenido |
| --- | --- |
| Equipo y utillaje | Máquina, capacidad de fuerza, sujeción, backing, accesibilidad y recorrido. |
| Herramienta | Material, hombro, pin, geometría, desgaste y vida. |
| Proceso | Velocidad de rotación, avance, fuerza, penetración, inclinación y control térmico. |
| Junta | Preparación, holgura, desalineación, entrada/salida, keyhole y run-on/off tabs. |
| Metalurgia | Nugget, TMAZ, HAZ, propiedades y anisotropía. |
| Defectos | Lack of penetration, kissing bond, tunnel, flash, thinning y criterios. |
| Inspección | Métodos capaces de detectar defectos relevantes; cupones y macrosecciones. |
| Cualificación | Ventana aprobada por aleación, temple, espesor, geometría y máquina. |

La aplicación comparará FSW y soldadura por arco en resistencia, fatiga, deformación, coste, merma, energía, acabado y capacidad industrial.

Un procedimiento FSW solo será utilizable dentro de su ventana cualificada.

El inicio y fin de pasada se colocarán fuera de zonas críticas cuando sea posible y quedarán indicados en fabricación.

# 43. Uniones entre tramos de aluminio

| Tipo | Comprobaciones mínimas |
| --- | --- |
| Telescópica | Solape, contacto, ovalización, presión, fricción, transferencia de momento/torsión, tolerancias, montaje, drenaje y fatiga. |
| Embridada | Placas, tornillos, prying, deslizamiento, rigidez rotacional, aislamiento galvánico, fatiga y montaje. |
| Soldada en taller | Preparación, HAZ, alineación, penetración, inspección y acabado. |
| Manguito | Rigidez, contacto, fijación, transferencia, corrosión y accesibilidad. |
| Híbrida aluminio-acero | Aislamiento, condensación, sellado, coeficientes de dilatación y mantenimiento. |

La posición de las juntas se optimizará considerando esfuerzos, transporte máximo de 12 m, proceso, inspección, montaje, estética y posibilidad de sustitución. No se situarán automáticamente en una sección crítica sin evaluación explícita.

# 44. Fatiga y dinámica

| Detalle | Variables críticas |
| --- | --- |
| Costura longitudinal | Proceso, HAZ, acabado, falta de alineación y orientación respecto a flexión. |
| Puerta | Radios, extremos de refuerzo, cordones y dirección del rango de tensión. |
| Unión circunferencial | Transición, penetración, desalineación y tensiones secundarias. |
| Fuste-placa | Geometría, cartelas, HAZ, flexión local y corrosión. |
| Brazo | Concentración, frecuencia local, masa de luminaria y amortiguamiento. |
| FSW | Inicio/fin, keyhole, thinning, defecto y orientación. |
| Accesorios | Taladros, soportes, paneles solares y vibraciones inducidas. |

El espectro de ciclos y amplitudes será versionado y trazable.

La frecuencia natural, modos y amortiguamiento procederán de la Fase 4; la Fase 6 asignará detalle y resistencia a fatiga.

Se calculará daño acumulado sin combinar rangos incompatibles.

Los detalles propios Salvi sin categoría normativa deberán validarse por ensayo o método externo antes de su uso final.

# 45. Durabilidad y compatibilidad galvánica

| Entrada | Decisión automática |
| --- | --- |
| Ambiente y vida útil | Seleccionar familias de acabado aprobadas y frecuencia de mantenimiento. |
| Contacto con acero inoxidable/acero galvanizado/cobre | Definir aislamiento, casquillos, arandelas, sellantes y drenaje. |
| Zona de suelo o empotramiento | Protección reforzada, barrera, drenaje y detalle de transición. |
| Ambiente marino | Preparación, sistema, espesores, sellado y restricciones de pares galvánicos. |
| Cavidades | Ventilación, drenaje, accesibilidad y prevención de agua atrapada. |
| Reparación de acabado | Procedimiento, compatibilidad y criterio de aceptación. |

No equivalencia · El anodizado, la conversión química, la pintura en polvo y la pintura líquida no se tratarán como opciones intercambiables. Cada sistema tendrá dominio, preparación, espesor, sellado, curado, adherencia y mantenimiento propios.

# 46. Fabricación de columnas 5083 plegadas

Seleccionar chapa aprobada y orientación de corte.

Generar desarrollo exacto con compensación de plegado y tolerancias.

Validar ancho comercial, merma, nesting y longitud máxima de 12 m.

Definir secuencia de plegado, radios, útiles, tonelaje y accesibilidad.

Controlar cierre geométrico, gap de junta y alineación.

Aplicar soldadura por arco o FSW según procedimiento cualificado.

Corregir o limitar deformaciones mediante secuencia y utillaje aprobado.

Mecanizar puerta, ranuras y taladros en la etapa definida por el proceso.

Aplicar acabado y aislamiento galvánico.

Inspeccionar dimensiones, unión, superficie y trazabilidad antes de liberación.

| Variable de fabricación | Salida |
| --- | --- |
| Blank / desarrollo | DXF 1:1, unidades, capas, orientación y referencia. |
| Líneas de plegado | Posición, sentido, radio, ángulo y secuencia. |
| Junta longitudinal | Preparación, proceso, parámetros y posición angular. |
| Tolerancias | Diámetros, caras, conicidad, rectitud, torsión y longitud. |
| Utillaje | Prensa, V-die, backing, mordazas, plantilla y galgas. |
| Control | Plan de medición, frecuencia, instrumento y criterio. |

# 47. Diseño de perfiles extrusionados

El perfil se definirá mediante contornos, celdas, espesores, radios y simetrías paramétricas.

El optimizador respetará límites de extrusión: relación circunscrita, espesores mínimos/máximos, radios, lengüetas, cavidades y equilibrio de flujo.

El coste de matriz, cantidad mínima, productividad y disponibilidad se incorporarán al coste industrial.

El tratamiento térmico y envejecimiento se vincularán al temple final; no se asumirá que el perfil conserva propiedades después de soldadura.

Los mecanizados de puerta o unión se comprobarán por pérdida de sección, concentración, tolerancia y accesibilidad.

La biblioteca diferenciará matrices existentes, modificables y nuevas.

# 48. Optimización multiobjetivo y reglas de descarte

| Objetivo | Métrica |
| --- | --- |
| Coste | Material + merma + proceso + unión + acabado + control + transporte + matriz/amortización. |
| Peso | Masa total y masa por tramo para manipulación. |
| CO₂ | Material, procesos, acabado, transporte y factores EPD. |
| Robustez | Margen a η_max, sensibilidad y número de reglas cercanas al límite. |
| Fabricabilidad | Número de operaciones, procedimientos disponibles y riesgo de rechazo. |

Se generará un frente de Pareto y una solución equilibrada; no se ocultarán alternativas dominantes.

Se descartará cualquier candidato sin material disponible, procedimiento cualificado, tolerancia alcanzable, acabado válido o capacidad de inspección.

La optimización no podrá usar valores continuos de espesor o chapa que no existan en la biblioteca de compras.

La sensibilidad se calculará al menos frente a espesor, HAZ, viento, masa de accesorios y tensión de cables cuando proceda.

# 49. API y objetos de resultado

| Endpoint propuesto | Función |
| --- | --- |
| POST /v1/aluminium/material/resolve | Resolver propiedades y procedencia. |
| POST /v1/aluminium/haz/build | Construir mapa HAZ/FSW. |
| POST /v1/aluminium/section/properties | Calcular sección bruta, neta, efectiva y heterogénea. |
| POST /v1/aluminium/verify | Ejecutar verificaciones para una ejecución congelada. |
| POST /v1/aluminium/door/optimize | Generar y evaluar refuerzos. |
| POST /v1/aluminium/joint/verify | Verificar soldadura, FSW o unión mecánica. |
| POST /v1/aluminium/optimize | Lanzar optimización asíncrona. |
| GET /v1/aluminium/runs/{id} | Recuperar resultado inmutable y trazabilidad. |
| POST /v1/aluminium/manufacturing/export | Generar DXF, BOM, ruta e ITP. |

| Campo de resultado | Contenido |
| --- | --- |
| run_id / hashes | Identificadores de geometría, cargas, reglas, materiales y solver. |
| status | Pass, fail, blocked, out_of_domain, warning. |
| governing_case | Combinación completa, dirección y sección. |
| utilization | Valor, límite y margen. |
| demand / resistance | Valores y unidades. |
| equation_trace | Términos, factores y redondeos. |
| evidence | Reglas, datasets, procedimientos y ensayos relacionados. |
| artifacts | Mapas, diagramas, informes, DXF, BOM e ITP. |

# 50. Errores y advertencias normalizados

| Código | Severidad | Significado |
| --- | --- | --- |
| AL-MAT-001 | Bloqueante | Aleación/temple/producto no publicado. |
| AL-MAT-002 | Bloqueante | Espesor fuera del dominio de propiedades. |
| AL-HAZ-001 | Bloqueante | No existe regla HAZ para el proceso. |
| AL-HAZ-002 | Bloqueante | Solape de zonas sin tratamiento definido. |
| AL-SEC-001 | Bloqueante | Geometría de sección inválida o no cerrada. |
| AL-BUCK-001 | Bloqueante | Pandeo local fuera de dominio o no convergente. |
| AL-WELD-001 | Bloqueante | No existe procedimiento cualificado. |
| AL-FSW-001 | Bloqueante | Parámetros fuera de ventana aprobada. |
| AL-FAT-001 | Bloqueante | Detalle sin categoría o evidencia. |
| AL-DUR-001 | Advertencia/Bloqueante | Sistema de durabilidad no compatible con ambiente. |
| AL-MFG-001 | Bloqueante | Solución no fabricable con capacidades publicadas. |
| AL-OPT-001 | Advertencia | No se encontró candidato conforme; mostrar causas. |

# 51. Plan de validación ampliado

| Nivel | Casos mínimos |
| --- | --- |
| Analítico | Secciones simples, flexión, axil, torsión cerrada, grupos de soldadura y transformaciones. |
| Normativo | Ejemplos de manuales o cálculos independientes para material, HAZ, pandeo y fatiga. |
| Software externo | Comparación con al menos dos herramientas o modelos independientes. |
| FEM local | Puerta, unión, HAZ, perfil multicelda y detalles fuera de fórmula cerrada. |
| Experimental material | Certificados y probetas base/soldadas por proceso. |
| Experimental componente | Juntas, refuerzos, tramos y columnas completas. |
| Producción | Capacidad, tolerancias, NDT, acabado y repetibilidad. |
| Regresión | Golden masters con hashes y tolerancias de resultados. |

| Nueva serie de aceptación | Contenido |
| --- | --- |
| AC-101–110 | Resolución exacta de propiedades, límites de espesor y procedencia. |
| AC-111–120 | Partición geométrica, solapes HAZ y mapas metalúrgicos. |
| AC-121–130 | Sección heterogénea y propiedades efectivas. |
| AC-131–140 | Pandeo local iterativo y activación de ruta shell. |
| AC-141–150 | Soldadura por arco, WPS, reparación y NDT. |
| AC-151–160 | FSW, ventana de proceso, defectos y propiedades. |
| AC-161–170 | Uniones segmentadas y aislamiento galvánico. |
| AC-171–180 | Fabricación 5083, DXF, plegado, tolerancias y secuencia. |
| AC-181–190 | Extrusión, matriz, temple y mecanizado. |
| AC-191–200 | Optimización, sensibilidad, coste, CO₂ y reproducibilidad. |

# 52. Criterios de cierre de la Fase 6

Biblioteca inicial de aleaciones, temples, productos y espesores aprobada por Oficina Técnica y Compras.

Reglas HAZ y FSW publicadas únicamente para procesos cualificados.

Motor de sección heterogénea validado analítica y numéricamente.

Pandeo local y ruta shell definidos, con criterios de activación bloqueantes.

Puerta y refuerzos validados para las familias iniciales.

Soldaduras y detalles de fatiga vinculados a procedimientos y evidencias.

Uniones segmentadas iniciales verificadas y fabricables.

Sistemas de durabilidad y aislamiento aprobados por ambiente.

Exportación DXF/BOM/ITP reproducible y validada por Producción.

Casos AC-001 a AC-200 superados o formalmente justificados.

Comparación con software externo y ensayos documentada.

Informes de cliente, cálculo, producción y calidad revisados por usuarios reales.

# 53. Decisiones necesarias antes de congelar la versión 1.0

| Decisión | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Lista exacta de aleaciones y temples de chapa/extrusión. | Oficina Técnica + Compras | Alta |
| Procesos MIG/TIG y geometrías de junta iniciales. | Producción + Calidad | Alta |
| Alcance real de FSW y proveedor/máquina. | Dirección Industrial | Alta |
| Anchuras y factores HAZ por procedimiento. | Oficina Técnica + laboratorio | Alta |
| Familias de puerta y refuerzo. | Producto + Producción | Alta |
| Uniones segmentadas iniciales. | Oficina Técnica | Alta |
| Sistemas de acabado por ambiente y vida útil. | Calidad + Producto | Media |
| Biblioteca de aislamiento galvánico. | Producto + Compras | Media |
| Factores de coste, merma y CO₂. | Compras + Finanzas/ESG | Media |
| Plan de ensayos y casos históricos. | Oficina Técnica + Calidad | Alta |

Cierre de la revisión v0.2. Esta versión deberá revisarse conjuntamente por Oficina Técnica, Producción, Calidad, Compras y el equipo de software antes de convertirse en baseline v1.0.